目      次

1  总    则	1

2  原材料和制成品的质量	2

3  设计规定	5

3.1  一般规定	5

3.2  构造要求	9

4  施工规定	10

4.1  一般规定	10

4.2  配合比	11

4.3  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料、胶泥、砂浆、玻璃鳞片胶泥的配制	13

4.4  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料的施工	13

4.5  乙烯基酯树脂自流平、砂浆整体面层的施工	14

4.6  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆铺砌块材和胶泥灌缝的施工	15

4.7  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工	16

5  质量检验与验收	17

5.1  一般规定	17

5.2  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料的检验	18

5.3  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层的检验	18

5.4  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆铺砌的块材面层和胶泥灌缝的检验	19

5.5  工程验收	20

附录A  原材料的试验方法	21

附录B  制成品的试验方法	22

本规范用词说明	25

引用标准名录	26

附：条文说明	27

Contents

1  General provisions	1

2  Quality for raw materials and manufactured products	2

3  Designing requirement	5

3.1  General requirement	5

3.2  Structure requirement	9

4  Construction requirement	10

4.1  General requirement	10

4.2  Mixture ratio	11

4.3  Glue stock preparation for glass fibre reinforced plastics of vinyl ester resins、Daub preparation of vinyl ester resins，Mortar preparation of vinyl ester resins，Daub preparation for glass flake of vinyl ester resins	13

4.4  Construction for glass fibre reinforced plastics of vinyl ester resins	13

4.5  Construction for whole surface layer of vinyl ester resins dilute daub, of vinyl ester resins mortar	14

4.6  Block construction paved by vinyl ester resins daub, by vinyl ester resins mortar and Grouting joint construction of vinyl ester resins daub	15

4.7  Construction for glass flake daub of vinyl ester resins	16

5  Examination and acceptance for quality	17

5.1  General requirement	17

5.2  Examination for glass fibre reinforced plastics of vinyl ester resins	18

5.3  Examination for whole surface layer of vinyl ester resins dilute daub,of vinyle ester resins mortar,of vinyl ester resins glass flake daub	18

5.4  Examination for block surface layer paved by vinyl ester resins daub, by vinyl ester resins mortar and examination for grouting joint of vinyl ester resins daub	19

5.5  Engineering acceptance	20

Appendix A  Testing method of raw materials	21

Appendix B  Testing method of manufactured products	22

Explanation of Wording in this code	25

List of guoted standards	26

Appendage:Explanation of provisions	27

1  总    则

1.0.1  为提高乙烯基酯树脂防腐蚀工程的设计及施工水平，加强防腐蚀工程施工过程的质量控制，保证乙烯基酯树脂防腐蚀工程质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建的乙烯基酯树脂防腐蚀工程的设计、施工及质量验收。

1.0.3  乙烯基酯树脂防腐蚀工程应包括下列内容：

1  树脂玻璃纤维增强塑料整体面层和隔离层；

2  树脂胶泥、树脂砂浆铺砌的块材面层和树脂胶泥灌缝的块材面层；

3  树脂自流平和树脂砂浆制作的整体面层；

4  树脂玻璃鳞片胶泥制作的整体面层。

1.0.4  乙烯基酯树脂防腐蚀工程的设计、施工及质量验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  原材料和制成品的质量

2.0.1  液体乙烯基酯树脂的质量应符合表2.0.1的规定。 当采用其它品种的乙烯基酯树脂时，其物理力学性能、耐腐蚀性能和配合比应经试验确定。

表2.0.1  液体乙烯基酯树脂的质量

| 树脂类型 项目 | 环氧甲基丙烯酸型 | 环氧丙烯酸型 | 酚醛环氧型 | 化学阻然型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 均 匀 透 明 液 体 |
| 酸值（mg KOH/g） | 10±4.0 | 10±4.0 | 10±5.0 | 10±4.0 |
| 固体含量（%） | 57±3.0 | 63±3.0 | 65±3.0 | 63±3.0 |
| 粘度（25℃，Paּs） | 0.40±0.10 | 0.65±0.20 | 0.30±0.10 | 0.40±0.10 |
| 凝胶时间（25℃，min） | 20±10 | 20±10 | 25±10 | 20±10 |
| 储 存 期 | 阴凉通风处,25℃以下,不少于3个月 |

2.0.2  乙烯基酯树脂浇铸体的质量，应符合表2.0.2的规定。

表2.0.2  乙烯基酯树脂浇铸体的质量

| 树脂类型 项目 | 环氧甲基丙烯酸型 | 环氧丙烯酸型 | 酚醛环氧型 | 化学阻然型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴柯尔硬度 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 |
| 热变形温度 （℃，1.8Mpa ） | 100±5 | 95±5 | 125±5 | 100±5 |
| 阻燃性（OI） | — | — | — | ≥27 |
| 耐碱性 （h） | 100 | 无异状 | — | — | 无异状 |
|  | 50 | — | 无异状 | 无异状 | — |

2.0.3  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的质量，应符合表2.0.3的规定。

表2.0.3 乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 各色 |
| 反应物(%) | 100 |
| 密度(20℃,g/cm3) | 1.4±0.1 |
| 表干时间 (25℃,min) | 60±15 |
| 储存期(25℃,d) | 预促进 60 未预促进 90 |

2.0.4  乙烯基酯树脂的固化体系应包括引发剂和促进剂。常用的引发剂宜为过氧化甲乙酮二甲酯液、过氧化环己酮二丁酯糊或过氧化二苯甲酰二丁酯糊。

过氧化甲乙酮二甲酯液和过氧化环己酮二丁酯糊的配套促进剂宜为环烷酸钴苯乙烯液和异辛酸钴苯乙烯液，过氧化二苯甲酰二丁酯糊的配套促进剂宜为二甲基苯胺苯乙烯液。

引发剂和促进剂严禁直接混合！

2.0.5  玻璃纤维增强塑料的增强材料，可采用玻璃纤维布、玻璃纤维表面毡和玻璃纤维短切毡。玻璃纤维布应采用非石腊乳液型无捻粗纱玻璃纤维方格布，厚度宜为0.2mm～0.4mm，经纬密度宜为每平方厘米（4×4）纱根数～（8×8）纱根数。玻璃纤维表面毡的单位质量应为30 g/m2～50g/m2。玻璃纤维短切毡的单位质量应为300 g/m2～600g/m2。

2.0.6  粉料和细骨料的耐酸率不应小于95%，含水率不应大于0.5% 。0.15mm筛孔余量的粉料细度不应大于5%，0.08mm筛孔余量的粉料细度应为10%～30%。细骨料用于铺砌时，粒径不宜大于1.2mm；用于涂抹时，粒径不宜大于2.0mm。

2.0.7  当用于含氢氟酸类介质的防腐蚀工程时，增强材料应采用无纺涤纶布、无纺涤纶毡或丙纶布、毡；粉料和细骨料应选用硫酸钡粉、石墨粉或重晶石砂。当用于含氢氧化钠、次氯酸钠类介质的防腐蚀工程时，增强材料宜选用尼龙布、碳纤维布；粉料和细骨料应选用辉绿岩粉、石墨粉。

2.0.8  乙烯基酯树脂材料制成品的质量，应符合表2.0.8的规定，当有阻燃要求时，其阻燃性能应达到UL-V0级。

表2.0.8  乙烯基酯树脂材料制成品的质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗拉强度 (Mpa) | 自流平、胶泥 | ≥9.0 |
|  | 砂浆 | ≥7.0 |
|  | 玻璃纤维增强塑料（布） | ≥150.0 |
|  | 玻璃鳞片胶泥（8字模法） （塑料哑铃型法） | ≥9.0 |
|  |  | ≥25.0 |
| 粘结强度 (Mpa) | 胶泥与耐酸砖（十字交叉法） | ≥2.5 |
|  | 玻璃鳞片胶泥与水泥砂浆（十字交叉法） | ≥1.5 |
|  | 玻璃鳞片胶泥（底涂）与C30混凝土(拉开法) | ≥1.3 |
|  | 玻璃鳞片胶泥（底涂）与碳钢（拉开法） | ≥8.0 |

2.0.9  乙烯基酯树脂和乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的试验方法，应符合本规范附录A和附录B的规定。

2.0.10 当需要防静电性能要求时，乙烯基酯树脂应采用防静电处理，制成品表面电阻应为（106～109 ）欧姆。

3  设计规定

3.1  一般规定

3.1.1  乙烯基酯树脂防腐蚀工程，应根据介质的作用条件、材料的耐腐蚀性能和物理力学性能等设计。

3.1.2  乙烯基酯树脂材料制成品的耐腐蚀性能的确定，应符合下列规定：

1  常温下乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、自流平、胶泥、砂浆的耐腐蚀性能，可按表3.1.2确定。

2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥可用于各种酸性气态介质和盐类粉尘的腐蚀。当用于液态介质腐蚀时，可按表3.1.2确定。

3  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥不得应用于氢氟酸、氢氧化钠和次氯酸钠介质。

4  化学阻燃型乙烯基酯树脂的耐腐蚀性能，可按表3.1.2中环氧甲基丙烯酸型树脂确定。

5 常温下，除表3.1.2之外的乙烯基酯树脂材料制成品的耐腐蚀性能评定应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T50224附录F的有关规定执行。

表3.1.2  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、自流平、胶泥、砂浆的耐腐蚀性能（常温）

| 树脂类型 介质名称 | 环氧甲基丙烯酸型 | 环氧丙烯酸型 | 酚醛环氧型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | ≤80% 耐 | ≤70% 耐 | ≤80% 耐 |
| 盐酸 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 硝酸 | ≤40% 耐 | ≤30% 耐 | ≤40% 耐 |
| 醋酸 | ≤40% 耐 | ≤40% 耐 | ≤40% 耐 |
| 铬酸 | ≤30% 耐 | ≤20% 耐 | ≤30% 耐 |
| 氢氟酸 | ≤30% 耐 | ≤20% 耐 | ≤30% 耐 |
| 磷酸 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 5% 氢氧化钠 | 耐 | 尚耐 | 耐 |
| 5% 硫酸、5% 氢氧 化钠交替 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 氨水 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 |
| 尿素 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 氯化钠（饱和） | 耐 | 耐 | 耐 |
| 硫酸钠（饱和） | 耐 | 耐 | 耐 |
| 碳酸钠（饱和） | 耐 | 耐 | 耐 |
| 氯化铵（饱和） | 耐 | 耐 | 耐 |
| 硝酸铵（饱和） | 耐 | 耐 | 耐 |
| 次氯酸钠 | ≤10% 耐 | ≤10% 尚耐 | ≤10% 耐 |
| 丙酮 | 不耐 | 不耐 | 耐 |
| 无水乙醇 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 |
| 汽油 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 苯 | 尚耐 | 不耐 | 耐 |

注：表中百分数值均为介质的质量浓度。

3.1.3  乙烯基酯树脂在腐蚀介质中的使用温度,可按表3.1.3确定。化学阻燃型乙烯基酯树脂的使用温度，可按表3.1.3中环氧甲基丙烯酸型树脂确定。温度条件下乙烯基酯树脂在其他介质中的耐腐蚀性能评估应按现行国家标准《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》GB51160-2016附录A有关规定执行。

表 3.1.3 乙烯基酯树脂在腐蚀介质中的使用温度（℃）

| 树 脂 类 型 质 量 浓 度 介 质 名 称 | 环氧甲基丙烯酸型 | 环氧丙烯酸型 | 酚醛环氧型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 25% | 100 | 80 | 100 |
|  | 70% | 70 | 60 | 80 |
| 硝酸 | 5% | 70 | 60 | 80 |
|  | 30% | 40 | 30 | 55 |
| 盐酸 | 5% | 100 | 90 | 105 |
|  | 31% | 65 | 50 | 80 |
|  | 36% | 50 | 40 | 70 |
| 铬酸 | 20% | 40 | 35 | 65 |
| 氢氟酸 | 10% | 50 | 45 | 65 |
| 磷酸 | 100 | 90 | 105 |
| 氢氧化钠 | 10% | 65 | 40 | 60 |
|  | 50% | 80 | 60 | 80 |
| 氨水 | 10% | 70 | 50 | 80 |
| 尿素 | 50% | 65 | 55 | 65 |
| 次氯酸钠 | 10% | 65 | NR | 65 |
| 甲苯 | — | — | 50 |
| 二甲苯 | 25 | — | 50 |
| 硫酸铜电解液 | 80 | 70 | 80 |
| 硫酸锌电解液 | 80 | 70 | 80 |
| 二氧化硫(湿) | 100 | 90 | 120 |
| 二氧化氯 | 80 | — | 80 |
| 湿氯气 | 80 | — | 105 |

注：表中百分数值均为介质的质量浓度。

3.1.4  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、自流平、胶泥、砂浆的物理力学性能，可按表3.1.4确定。 化学阻燃型乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、自流平、胶泥、砂浆的物理力学性能，可按表3.1.4中环氧甲基丙烯酸型树脂类材料确定。

表3.1.4  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、自流平、胶泥和砂浆的物理力学性能

| 树 脂 类 型 项 目 | 环氧甲基丙烯酸型 | 环氧丙烯酸型 | 酚醛环氧型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | 胶泥 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
|  | 砂浆 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
|  | 自流平 | ≥70 | - | ≥70 |
| 抗拉强度（MPa） | 胶泥 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
|  | 砂浆 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
|  | 自流平 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
|  | 玻璃纤维增强塑料（布） | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| 粘结强度 （MPa） | 胶泥与耐酸砖（十字交叉法） | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
|  | 胶泥与花岗石（十字交叉法） | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
|  | 胶泥与水泥基层（十字交叉法） | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
|  | 胶泥与钢材（十字交叉法） | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
|  | 玻璃纤维增强塑料（底胶料）与C30混凝土(拉开法) | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 |
|  | 玻璃纤维增强塑料(底胶料)与聚合物水泥砂浆(拉开法) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 收缩率（%） | 胶泥 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 |
|  | 砂浆 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.7 |
| 吸水率（%） | 胶泥 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 |
|  | 砂浆 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 |
| 磨耗量（g/㎡） | 胶泥 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.03 |
|  | 砂浆 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| 抗冲击（1kg钢球自由落体，m） | 胶泥 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
|  | 砂浆 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 抗渗性（MPa） | 胶泥 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
|  | 砂浆 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 液相中使用温度（℃） | 胶泥 | ≤100 | ≤90 | ≤130 |

注：在混凝土、水泥砂浆或碳钢基面上，当单独采用乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料衬里时，在液相中使用温度不宜超过70℃。

3.1.5  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的物理力学性能，可按表3.1.5确定。

表3.1.5  乙烯基酯树脂玻璃鳞胶泥的物理力学性能

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 抗压强度（MPa） | ≥60 |
| 磨耗量（g/㎡） | ≤0.03 |
| 抗冲击（1Kg钢球自由落体·m） | ≥0.25 |
| 抗渗性（MPa） | ≥1.5 |
| 气相中使用温度(℃) | 环氧甲基丙烯酸型 | ≤120 |
|  | 环氧丙烯酸型 | ≤110 |
|  | 酚醛环氧型 | ≤150 |

3.1.6  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆可用于室内的楼地面、踢脚板、地沟和设备基础等部位的防腐蚀整体面层。

3.1.7  乙烯基酯树脂胶泥可用于各类块材的铺砌和灌缝；石材的铺砌和灌缝宜采用乙烯基酯树脂砂浆。

3.1.8  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料可用于楼地面、地沟、设备基础和池槽的隔离层；也可用于池槽、塔器、设备、管道的衬里和墙裙、墙面和屋顶的面层。

当乙烯基酯树脂用于整体制作纤维增强塑料设备和管道时，应符合现行国家标准《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》GB51160-2016的规定。

3.1.9  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥可用于墙面、池槽、设备基础、混凝土和钢结构等的防腐蚀面层，也可用于脱硫脱酸塔、脱硫烟道和烟囱的衬里。

3.1.10乙烯基酯树脂自流平可用于有玻璃纤维增强塑料隔离层的防腐蚀面层

3.2  构造要求

3.2.1  乙烯基酯树脂材料可铺设于混凝土或钢铁的基层上。

3.2.2  当乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥用作池槽和设备衬里时，可与乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料复合使用；在接口、拐角等处，应与乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料复合使用。

3.2.3  乙烯基酯树脂砂浆整体面层的厚度宜为4mm～6mm；乙烯基酯树脂自流平整体面层的厚度宜为1mm～2mm。乙烯基酯树脂整体面层下，宜设置隔离层。

3.2.4  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥厚度的选用，应符合下列规定：

1  当用于液态介质作用时，不宜小于2mm。

2  当用于气态介质作用时，不宜小于1mm。

3.2.5  当乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料用作隔离层时，玻璃纤维不应少于两层，厚度不宜小于1mm，树脂含量不应低于45%；当乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料用于地沟、地坑、池槽、塔器、设备、管道衬里时，厚度不宜小于3mm，树脂含量不应低于70％，表面树脂含量不应低于90％，厚度宜为0.5 mm～1mm。

3.2.6  块材面层的结合层厚度和灰缝宽度，应符合本规范第4.6.2条的规定。

3.2.7  当乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥用于碳钢表面时，除锈等级不应低于Sa2级或St3级；当用于设备衬里时，除锈等级不应低于Sa2.5级。碳钢、水泥砂浆或混凝土表面应选用与乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥相配套的底层涂料。

4  施工规定

4.1  一般规定

4.1.1  施工环境温度宜为15℃～30℃，相对湿度不应大于80%。当施工环境温度低于10℃时，应采取加热保温措施，但不得采用明火或蒸汽直接加热。

施工时，原材料的温度不应低于15℃。

4.1.2  施工及养护期间，现场应清洁、干燥、通风良好，严禁使用明火，并应采取防水、防尘、防火、防曝晒措施。

4.1.3  乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、引发剂、促进剂、稀释剂等原材料，应密封储存在阴凉干燥处，并应防火。玻璃纤维布（毡）、粉料等材料应在防潮、防尘、防污染的场所储存。

4.1.4  混凝土基层，应符合下列要求：

1  表面应密实，强度应符合设计要求，不得有地下水渗漏、不均匀沉陷，并不得有起砂、起壳、裂缝、麻面及油污等现象。

2  宜采用抛丸、喷砂、高压射流、铣刨、打磨、研磨等方法去除表层疏松的附着物，形成均匀粗糙面。

3  在20mm深度内的含水率不应大于6%。

4  基层坡度应符合设计要求。当在基层表面进行块材铺砌施工时，基层的阴阳角应做成直角；进行其它种类防腐蚀施工时，基层的阴阳角应做成斜面或圆角。

5  基层的平整度，应采用2m靠尺检查。当防腐蚀面层厚度大于等于5mm时，空隙不应大于4mm；当防腐蚀面层厚度小于5mm时，空隙不应大于2mm；

6 浇筑混凝土时宜采用清水模板，当采用钢模板时选用的脱模剂不应污染基层。

7经过养护的基层表面，不得有白色析出物。

4.1.5  钢结构基层应符合下列规定：

1  钢结构表面应平整，施工前应将焊渣、毛刺、铁锈、油污、尘土等清除干净。

2  除锈等级、除锈后清洁度、氯离子含量应符合设计要求。

3  经除锈处理后的钢结构基层应在返锈前涂刷底层涂料，间隔时间不宜超过5h。

4.1.6施工前应编制施工方案，内容应包括材料配制与施工工艺过程、质量要求及检验方法、人员配备及进度安排、劳动保护及施工安全作业措施、材料的安全储运等。

4.1.7 防腐蚀工程施工前，应根据施工环境温度、湿度、工作特点和原材料等，按照产品使用规程通过试验确定施工配合比和施工操作方法，合格后再进行大面积施工。

4.1.9  原材料应有产品质量证明文件，其质量不得低于本规范的规定。制成品应经检查合格后再使用。

4.1.10  施工人员应经过安全教育和专业技术培训合格后上岗。

4.1.11施工中不得与其他工种进行交叉作业。

4.1.12  常温下乙烯基酯树脂防腐蚀工程的养护期，自流平、砂浆、胶泥和鳞片胶泥不应少于10d,玻璃纤维增强塑料面层不应少与15d。

4.1.13  当面层采用乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、砂浆、玻璃鳞片胶泥时，最后一遍的树脂胶料中应含有苯乙烯石蜡液。

4.2  配合比

4.2.1  乙烯基酯树脂材料的施工配合比可按表4.2.1确定。引发剂和促进剂的用量，应按施工环境温度进行调整。

表4.2.1  乙烯基酯树脂材料的配合比(质量比)

| 材料名称 | 树脂 | 引发剂 | 促进剂 | 苯乙烯 | 矿物颜料 | 苯乙烯石蜡液 | 粉料 | 细骨料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐酸粉 | 重晶石粉 | 石英砂 | 重晶石砂 |
| 封底料 | 100 | 1～4 | 0.5～4 | 0～15 | — | — | — | — | — | — |
| 修补料 |  |  |  | — | — | — | 200～350 | (400～500) | — | — |
| 封面料 |  |  |  | — | 0～2 | 3～5 | — | — | — | — |
| 接浆料 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃纤维增强塑料 | 衬布胶料 |  |  |  | — | 0～2 | — | — | 0～15 | — | — |
| 胶泥 | 砌筑或勾缝 |  |  |  | — | — | — | 200～300 | (250～350) | — | — |
| 砂浆 | 面层料、砌筑料 |  |  |  | — | — | — | 150～200 | (350～400) | 300～450 | (600～750) |
|  | 石材灌浆料 |  |  |  | — | — | — | 120～150 | — | 150～180 | — |
|  | 封面料 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 自流平 | 面层料 | 100 | 1～2 | 0.5～2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃鳞片胶泥料 | 面层料 | 100 | 1.5～2.0 | 1～2 | — | — | — | — | — | — | — |

注：1 表中括号内的数据适用于氢氟酸防腐蚀工程。

2 过氧化二苯甲酰二丁脂糊引发剂应与N，N-二甲基苯胺苯乙烯液促进剂配套；过氧化环已酮二丁脂糊、过氧化甲乙酮二甲脂溶液引发剂应与环烷酸钴液促进剂或异辛酸钴液配套。

3 苯乙烯石蜡液的配合比应为100：5。配置时，先将石蜡削成碎片，加入苯乙烯中，用水浴法加热至60℃；待石蜡完全溶解后冷却至常温使用。

4自流平、玻璃鳞片胶泥料通常在工厂制造，如果已经预促进，则在使用前添加引发剂搅拌均匀即可施工。

4.2.2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工配合比可按表4.2.1确定。已预促进的乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥料，在使用时，不得再加入促进剂。

4.3  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料、自流平、胶泥、砂浆、玻璃鳞片胶泥的配制

4.3.1  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料、自流平、胶泥、砂浆的配制宜采用机械搅拌，搅拌应均匀。

4.3.2  乙烯基酯树脂的玻璃纤维增强塑料胶料、自流平、胶泥、砂浆、玻璃鳞片胶泥的配制，应符合下列规定：

1  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料、胶泥，在容器内称取定量的树脂，应先按比例加入促进剂搅拌均匀，再按比例加入引发剂继续搅拌均匀，最后按比例加入粉料，并应搅拌均匀。

2  乙烯基酯树脂砂浆，在容器内称取定量的树脂，应先按比例加入促进剂搅拌均匀，再按比例加入引发剂继续搅拌均匀，搅拌均匀后的胶液，应随即倒入已按比例称量拌匀的砂、粉混合料中，并应搅拌均匀。

3  乙烯基酯树脂自流平、玻璃鳞片胶泥，在容器内称取定量的自流平、玻璃鳞片胶泥，按比例加入促进剂充分搅拌均匀；再按比例加入引发剂搅拌均匀。当采用已预促进的自流平、玻璃鳞片胶泥时，应按比例加入引发剂，并应搅拌均匀。

4  在配制材料时，严禁将引发剂与促进剂直接混合。

5当有颜色要求时，乙烯基酯树脂自流平、玻璃鳞片胶泥应在工厂制造时配色。

4.3.3  配制好的乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料、自流平、胶泥、砂浆和玻璃鳞片胶泥，自加入引发剂起，宜在初凝前用完。施工过程中发现凝聚、结块等现象时，不得继续使用。

4.3.4配料容器和工具应清洁、干燥，无油污和固化残渣。

4.4  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料的施工

4.4.1  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料的施工，当采用胶料衬布时，宜采用手糊连续法施工。当衬里厚度大于3mm或池槽衬里时应采用手糊间歇法施工。

4.4.2  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料整体面层的连续法施工，应符合下列规定：

1  封底层和修补层，在基层上应涂刷封底料一层，表干后刮腻子，并应修补凹陷不平处，随即应涂刷第二层封底料，自然养护不得少于12h。

2  当采用胶料衬布（毡）时，应先在已涂刷封底料的基层上均匀地涂刷一层胶料，随即衬上一层玻璃纤维布（毡），并应擀净气泡，贴实后应再涂刷胶料；胶料宜浸透玻璃纤维布（毡），随之再衬下一层玻璃纤维布（毡），并连续衬贴至设计所需厚度或层数。

3  衬布（毡）时，同层纤维布（毡）的搭接宽度不应小于50mm。上下两层布（毡）的接缝应错开，错开距离不得小于50mm。阴阳角处应增加1层～2层玻璃纤维布（毡）。

4衬布（毡）固化24h后，应均匀涂刷封面胶料。

4.4.3乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料整体面层的间歇法施工，应符合下列规定：

1  先均匀涂刷一层铺衬胶料，随即衬上一层纤维纤维布（毡），必须贴实，赶净气泡，其上再涂一层胶料，胶料应饱满。

2  应固化并修整表面后，再按上述程序铺衬以下各层，直至达到设计要求的层数或厚度。

3  每铺衬一层，均应检査前一铺衬层的质量，当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应进行修补。

4 铺衬时，同层纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm；上下两层纤维增强材料的接缝应错开，错开距离不得小于50mm；阴阳角处应增加1层～2层纤维纤维布（毡）。

4.4.4  当采用玻璃纤维增强塑料作隔离层时，施工可按本规范第4.4.2条的规定进行。

4.4.5  当进行垂直面的玻璃纤维增强塑料施工时，应采取防止胶料流挂的措施。

4.5  乙烯基酯树脂自流平、砂浆整体面层的施工

4.5.1  乙烯基酯树脂自流平整体面层的施工，应符合下列规定：

1  在隔离层上涂刷接浆料，边刷边摊铺自流平，并应用多齿刮板将自流平均匀刮平；

2 当设计厚度大于1mm时，自流平施工宜分次进行，每次自然养护时间不得少于24h。

4.5.2  乙烯基酯树脂砂浆整体面层的施工，应符合下列规定：

1  在基层上进行封底料和修补层的施工时，应符合本规范第4.4.2条的规定。当基层上设有玻璃纤维增强塑料隔离层时，在玻璃钢纤维增强塑料衬贴完后，应在玻璃纤维增强塑料表面均匀撒布一层细骨料，粒径宜为1 mm～1.5mm。并应待玻璃纤维增强塑料固化后再摊抹树脂砂浆。

2  摊抹树脂砂浆时，应先涂刷接浆料，边刷边摊铺树脂砂浆，并应控制摊铺厚度，随摊铺随抹光。自然养护时间不应少于24h。

3  树脂砂浆压实抹光固化后，应采用自流平料封面，也可采用涂刷封面胶料。

4.5.3  乙烯基酯树脂砂浆整体面层不宜留施工缝，必须留施工缝时，留槎处应整齐。继续施工时，应将接槎处清理干净，并应涂刷一遍接浆料，再进行摊抹施工。

4.6  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆铺砌块材和胶泥灌缝的施工

4.6.1  在混凝土或金属基层上铺砌块材时，应按本规范第4.4.2条的规定涂刷封底料。

4.6.2  铺砌块材的结合层厚度、灰缝宽度和灌缝尺寸，应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2  结合层厚度、灰缝宽度和灌缝的尺寸（mm）

| 材料种类 | 结合层厚度 | 灰缝宽度 | 灰缝深度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 胶泥 | 砂浆 | 挤缝 | 灌缝 |  |
| 耐酸砖、耐酸耐温砖、 防腐蚀碳砖 | ４～６ | - | 2～5 | － | 满缝 |
| 天然石材 | 厚度≤30 | 4～８ | - | 3～6 | 8～12 | 满灌 |
|  | 厚度＞30 | - | 8～15 | - | 8～15 | 满灌 |

4.6.3  块材的铺砌应符合下列规定：

1  当铺砌耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖及厚度不大于30mm的天然石材时，宜采用树脂胶泥揉挤法施工。

2  当铺砌厚度大于30mm的天然石材时，宜采用树脂砂浆座浆和树脂胶泥灌缝法施工。

3  铺砌块材时应边涂刷接浆料边铺砌，块材的结合层及灰缝应密实饱满，并应采取防止块材移动的措施。

4  立面块材的连续铺砌高度应与胶泥或砂浆的固化时间相适应，每次连续铺砌高度不应超过1.5m，并应采取防止砌体受压变形的措施。当立面设计需要铺砌两层块材时，应先铺砌完第一层块材,再铺砌第二层块材，不得两层块材同时铺砌。

5  块材铺砌前宜先试排，铺砌顺序应由低往高，应先地坑、地沟，后地面、踢脚板。在阴角处，立面块材应压住平面块材；在阳角处，平面块材应压住立面块材。阴阳角处，也可按设计要求采用异型砖。

6  铺砌块材时，结合层和灰缝的胶泥或砂浆应在初凝前填满压实，灰缝表面应饱满平整。

4.6.4  块材的灌缝应符合下列规定：

1  乙烯基酯树脂胶泥的灌缝，应在铺砌块材用的胶泥、砂浆初步固化后进行。

2  灌缝前，应将灰缝清理干净，不得沾有污垢。

3  灌缝可分次进行，应填满密实，不得有空隙、气泡，灰缝表面应饱满平整。

4.7  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工

4.7.1  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工宜采用镘刀法。

4.7.2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工，应符合下列规定：

1  混凝土或钢结构的基层，应符合本规范第3.2.7、4.1.4和4.1.5条的规定。

2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的施工应在底涂层表干后再进行。每次应单向镘涂，且应在前一遍涂层表干后进行，厚度不宜超过1mm。每次镘涂后，并应在初凝前，采用蘸有苯乙烯的羊毛辊筒单向压实表面。

3  在达到设计所需的厚度后，应采用含有该玻璃鳞片胶泥所用的基体树脂和苯乙烯石蜡液的封面料进行封面。

4 阴、阳角、开孔、接管等部位应采用玻璃纤维短切毡增强。

4.7.3  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥与玻璃纤维增强塑料复合的施工，应符合下列规定：

1  在已涂刷好底涂料的钢结构或混凝土基层上，应先衬贴玻璃纤维增强材料，待其固化后，再镘涂玻璃鳞片胶泥至规定厚度，并应按本规范第4.7.2条第3款的规定进行封面。

2  在已涂刷好底涂料的钢结构或混凝土基层上，应按设计要求先镘涂玻璃鳞片胶泥至规定厚度，待固化后，再进行玻璃纤维增强塑料面层的施工，并应按规范第4.1.10条的规定进行封面。

3  在已涂刷好底涂料的钢结构或混凝土基层上，可按本条第1、2款规定，进行乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥与玻璃纤维增强塑料的交替复合施工。

5  质量检验与验收

5.1  一般规定

5.1.1  工程质量检验的数量应符合下列规定：

1  混凝土基层和乙烯基酯树脂防腐蚀面层为水平面，面积小于或等于100m2时，应抽查3处；面积大于100m2时，每增加50m2，应多抽查1处，不足50m2时，应按50m2计；每处测点不得少于3个。

混凝土基层和乙烯基酯树脂防腐蚀面层为垂直面，面积小于或等于50m2时，应抽查3处；面积大于50m2时，每增加30m2，应多抽查1处，不足30m2时，应按30m2计；每处测点不得少于3个。

2  钢结构基层和乙烯基酯树脂防腐蚀面层，面积小于或等于10m2，应抽查3处；当基体表面处理面积大于10m2时，每增加10m2，应多抽查1处，不足10m2时，按10m2计，每处测点不得少于3个；

3  设备基础、沟、槽等节点部位，应全数检查。

5.1.2 乙烯基酯树脂原材料的取样数量和质量判定应符合下列规定：

1  从每批号桶装树脂中，随机抽样3桶，每桶取样不少于200g，应混合后检测;当该批号小于或等于3桶时，可随机抽样1桶，取样不少于500g.

2  粉料或骨料应从不同粒经规格的每批号中，随机抽样3袋，每袋取样不少于1000g，应混合后检测;  当该批号小于或等于3袋时，可随机抽样1袋，取样不少于3000g.

3 纤维增强材料应从每批号中，随机抽样3卷，每卷取样不少于1.0m2;  当该批号小于或等于3卷时，可随机抽样1卷，取样不少于3.0 m2。

4 当抽样检验结果有一项为不合格时，应加倍抽样复检。当仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

5.1.3 乙烯基酯树脂材料制成品的取样数量和质量判定应符合下列规定：

1  当施工前需要检测时，树脂、粉料、骨料、纤维增强材料的取样数量应按本规范第5.1.3条的规定执行，并应按确定的施工配合比制样，经养护后检测。

2  当需要对已配制材料进行检测时，应随机抽样3个配料批次，每个批次的同种样块至少应为3个，并应在树脂凝胶前制样完毕，经养护后检测。

3  当抽样检验结果有一项为不合格时，应加倍抽样复检。当仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

（Ⅰ）主控项目

5.1.4 乙烯基酯树脂的制成品质量应符合设计要求,当设计无规定时应符合本规范表2.0.8的规定。

检验方法：材料检测报告或复验报告。

5.1.5  玻璃纤维增强塑料面层、块材面层，以及自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层与转角处、地漏、门口处、预留孔、管道出入口，应结合严密、粘结牢固、接缝平整，并应无渗漏和空鼓。

检验方法：观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。

5.1.6  施工完毕后常温下的养护时间应符合下列规定：

1  块材面层和自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层不应小于10d。

2  玻璃纤维增强塑料面层不应小于15d。

检验方法：检查施工记录。

（Ⅱ）一般项目

5.1.7  玻璃纤维增强塑料面层、块材面层和自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层的坡度应符合设计要求。

检验方法：观察、采用泼水试验或坡度尺检查。

5.2  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料的检验

（Ⅰ） 主控项目

5.2.1  玻璃纤维布的含胶量不应少于45%；玻璃纤维短切毡的含胶量不应少于70%；玻璃纤维表面毡的含胶量不应少于90%。

检验方法：按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB2577的有关规定执行。

5.2.2  对钢基层、采用导电底涂层的混凝土池、槽、重要混凝土构件的玻璃纤维增强塑料面层，通过的检测电压应为 3000 V/mm～5000V/mm，电压检测不得漏电。

检验方法：采用电火花探测器检查。

5.2.3  玻璃纤维增强塑料防腐蚀面层的表面树脂应固化完全，并应无起壳、脱层等现象。

检验方法：树脂固化度应采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查和敲击法检查。

（Ⅱ） 一般项目

5.2.4  采用的纤维增强材料的规格和层数，应符合设计规定。玻璃纤维增强塑料厚度小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，测点处实测厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录和仪器测厚。钢基层上的玻璃纤维增强塑料厚度，应采用磁性测厚仪检测。混凝土或水泥砂浆基层上的玻璃纤维增强塑料厚度，可采用超声波测厚仪检测，必要时可采用破坏性取样检测厚度。

5.2.5  玻璃纤维增强塑料防腐蚀面层或隔离层的表面胶料应饱满，并应无气泡、皱折、纤维露出，垂直面应无胶料流挂。

检验方法：观察检查或检查隐蔽工程记录。

5.2.6  玻璃纤维增强塑料面层的平整度应符合本规范第4.1.4条第5款的规定。

检验方法：采用2m直尺检查。

5.3  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层的检验

（Ⅰ）  主控项目

5.3.1  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层的表面应固化完全，面层与基层应粘结牢固，并应无裂纹、无起壳、脱层等现象。

检验方法：观察和敲击法检查。树脂固化度应用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。

（Ⅱ）  一般项目

5.3.2  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥面层的厚度小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，其测点厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录。对钢基层上的厚度，应采用磁性测厚仪检测。混凝土基层上的厚度，可采用超声波测厚仪检测，必要时可采用破坏性取样检测厚度。

5.3.3  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层的色泽应均匀，并应无裂缝。

检验方法：观察检查。

5.3.4  乙烯基酯树脂自流平、砂浆、玻璃鳞片胶泥整体面层平整度应符合本规范第4.1.4条第5款的规定。

检验方法：采用2m直尺检查。

5.4  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆铺砌块材面层和胶泥灌缝的检验

Ⅰ 主控项目

5.4.1  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆铺砌块材的结合层和灰缝应饱满密实，并应固化完全、粘结牢固，同一层铺砌的块材不得有“十字”通缝，层与层之间砖缝不应重叠。平面块材砌体应无滑移，立面块材砌体应无变形，块材与基层间应无脱层，结合层厚度和灰缝宽度应符合本规范表4.6.2的规定。

检验方法：观察检查、尺量检查和敲击法检查，必要时可采用破坏性方法检查结合层厚度。树脂固化度应用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。

5.4.2  乙烯基酯树脂胶泥灌缝的深度应符合本规范表4.6.2的规定。缝内胶泥应饱满密实、固化完全，与块材应粘结牢固，表面应无裂缝。

检验方法：检查施工记录，观察检查和尺量检查，必要时可采用破坏性方法检查灌缝的深度。

Ⅱ  一般项目

5.4.3  块材面层平整度的允许空隙，应符合下列规定：

1  耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖的面层不应大于4.0mm。

2  机械切割天然石材的面层，厚度小于等于30mm时，不应大于4.0mm。

3  人工加工或机械刨光天然石材的面层，厚度大于30mm时，不应大于6.0mm。

检验方法：采用2m直尺检查。

5．4．4块材面层相邻块材之间的高差，应符合下列规定：

1  耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖的的面层不宜大于1.5mm。

2  机械切割天然石材的面层，厚度小于等于30mm时，不宜大于2.0mm。

3  人工加工或机械刨光天然石材的面层，厚度大于30mm时，不宜大于3.0mm。

检验方法：采用直尺检查。

5.5  工程验收

5.5.1  乙烯基酯树脂防腐蚀工程验收，应包括中间交接、工序质量验收、隐蔽工程验收交工验收。工程未经交工验收，不得投入生产使用。

5.5.2  防腐蚀工程施工前，应对基层进行检查，并应办理中间交接手续，基层应符合本规范第4.1.4和4.1.5条的规定。基层检查交接记录应纳入交工验收文件。

5.5.3  乙烯基酯树脂防腐蚀工程验收合格应符合下列规定：

1  主控项目的检验应全部合格。

2  一般项目检测点的合格率不应小于80%，且不合格点不得影响使用。

5.5.4  施工质量不符合本规范和设计要求的防腐蚀工程，应修补或返工。返修记录应纳入交工验收文件。

5.5.5  防腐蚀工程验收时，应提交下列文件：

1  原材料的质量证明文件或复验报告。

2  乙烯基酯树脂胶泥、乙烯基酯树脂砂浆、乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料胶料和乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的配合比及其主要技术性能的试验报告。

3  基层交工记录。

4  中间交接、工序质量验收和隐蔽工程记录。

5  修补或返工记录。

6  工程交工汇总表。

7  工程交工报告。

附录A  原材料的试验方法

A.0.1 乙烯基酯树脂质量的测定，应符合下列规定：

1  乙烯基酯树脂酸值的测定，应按现行国家标准《塑料 聚酯树脂 部分酸值和总酸值的测定》 GB/T2895的有关规定执行。

2  乙烯基酯树脂粘度、固体含量、25℃凝胶时间的测定，应按现行国家标准《不饱和聚酯树脂试验方法》 GB/T7193的有关规定执行。

3  乙烯基酯树脂热变形温度的测定，应按现行国家标准《塑料负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法 》 GB/T1634.1、《塑料负荷变形温度的测定 第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料》GB/T1634.2的有关规定执行。

4  乙烯基酯树脂巴柯尔硬度的测定，应按现行国家标准《纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB /T 3584的有关规定执行。

5  乙烯基酯树脂阻燃性能的测定，应按现行国家标准《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验》GB/T2406.2的有关规定执行。

6  乙烯基酯树脂耐碱性的测定，应按现行国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2567执行。

A.0.2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥性能的测定，应符合下列规定：

1  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥密度的测定，应按国家现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70的有关规定执行。

2  乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥表干时间的测定，应按现行国家标准《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T1728的有关规定执行。

附录B  制成品的试验方法

B.0.1  乙烯基酯树脂制成品性能测试用试样的配合比及配制,应分别按本规范第4.2.1条和第4.3节执行。

B.0.2  乙烯基酯树脂自流平、胶泥、砂浆的抗压、抗拉、粘结强度（十字交叉法）和乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥抗拉、粘结强度（十字交叉法）的测试，应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212附录A的有关规定执行。

B.0.3  乙烯基酯树脂胶泥、乙烯基酯树脂砂浆线收缩率的试验，应符合下列规定：

1 测试模具应为带有3个半圆柱槽的模坯和可拆卸的两端模板，并应用螺钉固定组成。模具内腔的3个半圆柱槽和两端模板的内表面应机械加工到3.2的精度；

2 测试的温度应为23℃±2℃，相对湿度应为50%±5%；

3 将两端模板用螺钉固定在模坯上，并应在模具内腔表面均匀涂上矿物油，在测试环境条件下放置时间不应小于4h；应用半分卡量出每个半圆柱在两端模板间的长度，并应取4个点的平均值，精确度应为0.01mm；将混合均匀的胶泥或砂浆料注入模具中,不宜带入空气。在不同的养护龄期，测量试件长度，可按1d、3d、7d、10d的期龄分别测定。测定试件长度时，应先将两端模板拆开，取出试件，再用百分卡测量试件长度，并应取4个点的平均值，精确度应为0.01mm；

4 收缩率应按下式计算：

收缩率=(L1-L2)/L1                                          (B.0.3)

式中：  L1—半圆柱槽在两端板间的长度（cm）；

L2—养护至一定龄期后的试件长度（cm）；

5 不同龄期的收缩率应取3个试件的收缩率的平均值，结果应为收缩率趋于稳定时的数据。

B.0.4  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆、玻璃鳞片胶泥的抗冲击性能测定，应符合下列规定：

1 预制尺寸为450mm×450mm×60mm内加Ф6mm钢筋的细石混凝土底板，养护10d后，按本规范第4.4.2条第1款的施工程序在混凝土预制件上涂刷封底料和刮腻子；

2按本规范第4.4.2条第2款衬贴一层玻璃钢,待玻璃纤维增强塑料固化后摊抹树脂砂浆或胶泥,砂浆层厚度为5mm,胶泥厚度为3mm,玻璃鳞片胶泥厚度为1mm,自然养护到完全固化；

3 用1kg重的钢球作高度为0.25m、1m、2m、3m的自然落体冲击，观察其受多少米高度的钢球冲击后无裂纹，不起壳。

B.0.5  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆、玻璃鳞片胶泥的磨耗量测定，应符合下列规定：

1 按《色漆和清漆耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T1768的规定制作胶泥、砂浆或玻璃鳞片胶泥试件；

2 胶泥厚度宜为3mm，砂浆厚度宜为5mm，玻璃鳞片胶泥厚度宜为1mm，每组试件3个；

3 自然养护至完全固化后，在JM-1型耐磨仪上采用砂轮磨具测定；

4 磨耗量应按下式计算：

磨耗量=(G1-G2)/[（d2-r2）×3.14]          （B.0.5）

式中：  G1—试件磨损前质量(g)；

G2—试件磨损后质量(g)；

d—磨损处环形外圆半径(cm)；

r—磨损处环形内圆半径(cm)。

B.0.6  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆的吸水率测定，应符合下列规定：                       1 按本规范表4.2.1配合比制作3cm×3cm×3cm的胶泥和砂浆试件；

2每组试件各为3个,自然养护到完全固化。试件应无明显裂纹等缺陷；

3在105-110℃下干燥至恒重。冷却、秤重后（精度为0.01g），置于盛水容器内，加热至沸腾。经1h后，将盛试块的容器放在水中完全冷却至室温。取出试块，用滤纸吸干试件表面水份，迅速称量，（精度为0.01g）；

4 吸水率应按下式计算：

吸水率（%）=（G1－G）／（G×100）        （B.0.6）

式中：  G1—煮沸后试件质量（g）；

G—煮沸前试件质量（g）。

B.0.7  乙烯基酯树脂胶泥、砂浆和玻璃鳞片胶泥的抗渗透性试验，应符合下列规定：

1 用425号矿渣硅酸盐水泥与标准砂配制试件底模，底模尺寸为：底面直径80mm、顶面直径70mm、高30mm，每组试件3个；

2 标准养护28d后，在底膜底面上分别涂刷（或涂抹）树脂胶泥、砂浆或玻璃鳞片涂料。其厚度为：胶泥3mm、砂浆5mm、玻璃鳞片胶泥1mm。在室温下养护到完全固化；

3 水压从0.2Mpa起保持2h，然后增至0.3Mpa。以后每隔1h增加水压0.1Mpa，直至所有试件顶面渗水为止。记录每个试件的最大水压力和保持最大水压的时间（以h小时计）。如果水压增至1.5Mpa，而试件仍未渗水，则不再升压，持荷6h后，停止试验。

B.0.8  乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料含胶量的测定，应按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T2577的有关规定执行。

B.0.9乙烯基酯树脂玻璃纤维增强塑料、玻璃鳞片胶泥（塑料哑铃型）拉伸强度的测定，

应按《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447的规定执行

B.0.10乙烯基酯树脂纤维增强塑料(底胶料)、玻璃鳞片胶泥（底涂）与混凝土、聚合物水泥砂浆、碳钢的附着力(拉开法)检测，应按国际标准《涂料和清漆.粘附力拉开试验》ISO 4624-2002的有关规定执行。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格、非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正式词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212

2《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB50224

3《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》GB51160

4《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447

5《塑料负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法 》 GB/T1634.1、

6《塑料负荷变形温度的测定 第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料》GB/T1634.2

7《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T1728

8《色漆和清漆耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T1768

9《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验》GB/T2406.2

10《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2567

11《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB2577

12《塑料 聚酯树脂 部分酸值和总酸值的测定》 GB/T2895

13《纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB /T 3584

14《不饱和聚酯树脂试验方法》 GB/T7193

15《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70

16《涂料和清漆.粘附力拉开试验》ISO 4624

前     言

本团体标准是根据“住房和城乡建设部办公厅关于印发《可转化成团体标准的现行工程建设推荐行标准目录（2018年版）》的通知”[建办标函（2018）168号]要求，在原《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T50589-2010基础上，依据行业管理需求，由上海富晨化工有限公司和全国化工施工标准化管理中心站会同有关单位经补充细化、完善提高后转化而成。

本规范在编制过程中，编制工作组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国在环氧树脂自流平地面工程结构设计、施工工艺、质量控制、工程质量验收工作的实践经验，同时参考了国内外环氧树脂自流平地面工程技术应用方面的大量资料，广泛征求了国内医药、食品、轻工、电子、化工、石油化工、石油天然气、电力、冶金等行业的工程设计、施工、材料生产、质量检测等单位的意见，经编制工作组反复讨论、修改，最后经审查定稿。

本规范共分6章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、质量要求、设计规定、施工规定和质量检验与验收等。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，上海富晨化工有限公司负责技术内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，注意积累资料，如发现本规范有需要修改和补充之处，请将意见或建议寄至上海富晨化工有限公司（地址：上海市徐汇区漕溪路251号5-21B邮编：200235）。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

本规范主编单位：上海富晨化工有限公司

全国化工施工标准化管理中心站

本规范参编单位：华东理工大学

中国五环工程有限公司

上海共巍建材厂

主要起草人： 侯锐钢  芦  天  陆士平    龚  巍

王天堂

主要审查人：

目    次

1 总则 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（1）

2 术语 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（2）

3 质量要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（3）

3.1 涂料与涂层的质量要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（3）

3.2 涂层耐化学品性能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（5）

4  设计规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ （7）

4.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（7）

4.2 构造要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（7）

5  施工规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ （8）

5.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.2 基层处理与要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.3 涂层的施工┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（9）

5.4 养护┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（9）

6  质量检验与验收 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.2 主控项目┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.3 一般项目┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（11）

6.4 验收┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（11）

附录A  原材料和制成品的试验方法┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ （13）

本规范用词说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（14）

引用标准名录┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（15）

附：条文说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（16）

Contents

1  General provisions  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（1）

2  Terms  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（2）

3  Quality requirement┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（3）

3.1  Quality requirement for coatings and coating layer┈┈┈┈┈┈ （3）

3.2  Performance for  chemicals resistance of coating layer┈┈┈┈ （5）

4  Design requirement  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（7）

4.1  General requirement ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（7）

4.2  Structural requirement  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（7）

5  Construction requirement   ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.1  General requirement  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.2  Base course treatment and requirement┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.3  Construction of coating layer ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（8）

5.4  Curing ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（9）

6  Quality examination and acceptance  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.1  General requirement ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.2  Main control items ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（10）

6.3  General items ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（11）

6.4  Acceptance ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（11）

Appendix A  Testing method for raw materials and manufactured products ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（13）

Explanation of wording in this code ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（14）

Appendage:Explanation of provisions┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（15）

# 1   总    则

1.0.1  为提高环氧树脂自流平地面工程的设计及施工水平，加强工程施工过程的质量控制，保证环氧树脂自流平地面工程的质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建工程中环氧树脂自流平地面工程的设计、施工及质量验收。

1.0.3  环氧树脂自流平地面工程的原材料，应具有产品质量证明文件。其质量不得低于国家现行有关标准的规定，并应符合本规范的规定。

1.0.4  产品质量证明文件，应包括下列内容：

1  原材料质量合格证及材料检测报告。

2  质量技术指标及检测方法。

3  技术鉴定文件。

4  材料使用方法说明。

1.0.5  需要现场自行配制的材料，其配合比应经试验确定，经试验确定的配合比不得任意改变。

1.0.6  环氧树脂自流平地面工程，应按设计文件规定进行施工。当施工过程中需要变更设计、更换材料或采用新材料时，应征得原设计单位的同意。

1.0.7  环氧树脂自流平地面工程的设计、施工及质量验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  环氧树脂自流平地面涂料  Epoxy Resin Self-leveling Flooring Coating

以环氧树脂和固化剂为主要成膜物，包括特殊助剂、活性稀释剂、颜填料，经车间加工而成。

2.0.2  环氧树脂自流平砂浆地面材料  Epoxy Resin Self-leveling Mortar Flooring Material

环氧树脂自流平涂料生产过程或施工现场中，加入适当比例的级配砂、粉等填充料，并配制均匀，可直接采用手工或机械涂装，且固化后涂膜平整光滑，防护及耐冲击效果良好的地面材料。

2.0.3  流平等级  leveling flooring grade

环氧树脂自流平地面面层涂料在摊铺、固化前成平坦而光滑表面的能力等级。

2.0.4  干式环氧树脂砂浆  Drying epoxy resin mortar material

以环氧树脂和固化剂为胶粘剂，合理级配的粗细骨料为填充料，采用机械或手工摊铺、压实、抹平的材料组合。

3   质量要求

3.1  涂料与涂层的质量要求

3.1.1  环氧树脂自流平地面底层涂料与涂层、中层涂料与涂层、面层涂料与涂层的质量，应符合表3.1.1-1～表3.1.1-3的规定,其试验方法应符合本规范附录A.0.1和附录A.0.2的规定。

表3.1.1-1  环氧树脂自流平地面底层涂料与涂层的质量

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 透明液体、无机械杂质 |
| 混合后固体含量 （%） | ≥50 |
| 干燥时间(h) | 表干≤4 实干≤24 |
| 涂层表面 | 均匀、平整、光滑，无起泡、无发白、无软化 |
| 附着力（MPa） | ≥ 1.5 |

表3.1.1-2  环氧树脂自流平地面中层涂料与涂层的质量

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 搅拌后色泽均匀、无结块 |
| 混合后固体含量（%） | ≥70 |
| 干燥时间(h) | 表干≤8 实干≤48 |
| 涂层表面 | 密实、平整、均匀，无开裂、无起壳、无渗出物 |
| 附着力 （MPa） | ≥2.5 |
| 抗冲击（1kg钢球自由落体） | 1m | 无裂纹、剥落、起壳 |
| 抗压强度 （MPa） | ≥45 |
| 打磨性 | 易打磨 |

表3.1.1-3  环氧树脂自流平地面面层涂料与涂层的质量

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 容器中的状态 | 各色粘稠液，搅拌后均匀无结块 |
| 干燥时间(h) | 表干≤8 实干≤24 |
| 涂层表面 | 平整光滑、色泽均匀、无针孔、气泡 |
| 附着力（MPa） | ≥2.5 |
| 相对硬度 （任选） | D型邵氏硬度 | ≥75 |
|  | 铅笔硬度（H） | ≥1 |
| 抗冲击（1kg钢球自由落体）0.5m | 无裂纹、剥落、起壳 |
| 抗压强度（MPa） | ≥45 |
| 磨耗量（750r/500g ，mg） | ≤60 |
| 容器中涂料的贮存期 | 密闭容器，阴凉干燥通风处，5℃～25℃，12个月 |

3.1.2  环氧树脂砂浆构造的自流平地面材料的质量,应符合下列规定：

1  胶结料应采用环氧树脂。

2  填充材料应采用不同粒径组合而成的级配砂和粉。

3  环氧树脂砂浆的密度宜为(2.2～2.4)g/cm3。

4  现场配制的环氧树脂砂浆的颜色应均匀，并应无树脂析出现象。

5  环氧树脂砂浆构造的自流平地面涂层的质量，应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  环氧树脂砂浆构造的自流平地面涂层的质量

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 干燥时间(h) | 表干≤12 实干≤72 |
| 涂层表面 | 密实、平整、均匀，无开裂、无起壳、无渗出物 |
| 附着力(MPa) | ≥2.5 |
| 抗冲击（1kg钢球自由落体）1m | 涂层无裂纹、剥落、起壳 |
| 抗压强度(MPa) | ≥45 |

3.1.3  环氧树脂自流平砂浆地面材料的质量，应符合下列规定：

1  填充材料应采用不同粒径组合而成的级配砂和粉。

2  级配砂和粉应保存在密闭容器中，并应清洁、干燥、无杂质。含水率不应大于0.5%。

3  环氧树脂自流平砂浆地面涂层的质量，应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3  环氧树脂自流平砂浆地面涂层的质量

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 干燥时间(h,25℃) 表干 实干 | ≤8 48～72 |
| 涂层表面 | 密实、平整、均匀，无开裂、无起壳、无渗出物 |
| 附着力 (MPa) | ≥2.5 |
| 抗冲击 （1kg钢球自由落体）1m | 涂层无裂纹、剥落、起壳 |
| 抗压强度 (MPa) | ≥45 |

3.1.4 干式环氧树脂砂浆构造地面材料的质量，应符合下列规定：（龚）

3.2  涂层耐化学品性能

3.2.1  在室温条件下，环氧树脂自流平地面涂层的耐化学品性能，应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  环氧树脂自流平地面涂层的耐化学品性能

| 化学品名 | 性能 | 化学品名 | 性能 | 化学品名 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大豆油 | 耐 | 5%苯酚 | 不耐 | 酒精 | 尚耐 |
| 润滑油 | 耐 | 20%硫酸 | 耐（略变色） | 汽油 | 耐 |
| 5%醋酸 | 尚耐 | 15%氨水 | 耐 | 洗涤剂 | 耐 |
| 1%盐酸 | 耐 | 5%氢氧化钠 | 耐 | 丙酮 | 尚耐 |
| 15%盐酸 | 耐（略变色） | 10%氢氧化钠 | 耐 | 饱和食盐水 | 尚耐 |
| 草酸 | 耐 | 氢氧化钙 | 耐 | 甲醇 | 尚耐 |
| 1%甲酸 | 不耐 | 10%磷酸 | 耐 | 混合二甲苯 | 耐 |
| 10%乙酸 | 尚耐 | 30%磷酸 | 耐 | 甲苯 | 不耐 |
| 10%乳酸 | 尚耐 | 机油 | 耐 | 柴油 | 耐 |
| 10%柠檬酸 | 耐 | 5%硝酸 | 不耐 | 导热油 | 耐 |

注：1 评定方法采用目测。

2 当涂层出现浸润膨胀、粉化、凹陷、裂缝、颜色完全变化时，可判为不耐；

3 仅仅出现表面发花、颜色轻微变化且涂层表面平整光洁时，可判为耐；

4 当涂层出现浸润、表面发花变毛、颜色变化等现象时，可判为尚耐。

3.2.2  当环氧树脂自流平地面涂层需要在特种化学品介质中使用或使用条件超出规定范围时，应经试验确定。

3.2.3  环氧树脂自流平地面涂料原材料和制成品的试验方法，应符合本规范附录A的规定。

4  设计规定

4.1  一般规定

4.1.1  环氧树脂自流平地面工程，应根据工艺、重载要求、介质的作用条件和环境状况等因素进行设计。

4.1.2  环氧树脂自流平地面不宜用于室外。当必须用于室外时，环氧树脂自流平地面的表面应采取涂敷耐候聚氨酯涂料等措施。

4.1.3  环氧树脂自流平地面涂层可用于有耐磨、洁净要求的室内环境。当室内地面有重载、抗冲击要求时，宜采用环氧树脂自流平砂浆地面材料、环氧树脂砂浆或干式环氧树脂砂浆构造地面。

4.1.4  当环氧树脂自流平地面构造用于复杂介质环境时，应采用玻璃纤维增强材料作为隔离层。当玻璃纤维增强材料不能满足介质环境要求时，可根据试验情况采用有机纤维等其他增强材料。

4.2  构造要求

4.2.1  当环氧树脂自流平地面工程应用于混凝土基层表面时，混凝土基层含坡度宜一次浇注成型，且强度等级不宜小于C30。当混凝土基层用作地面时，可同时采用φ≥6@150双向钢筋网处理。

4.2.2  环氧树脂自流平地面构造，应符合下列规定：

1  环氧树脂自流平地面涂层应包括底涂层、中涂层和面涂层。

2  环氧树脂砂浆构造的自流平地面涂层应包括底涂层、中涂层和面涂层。

3  环氧树脂自流平砂浆地面涂层应包括底涂层、自流平砂浆面层。

4.2.3  环氧树脂自流平地面构造各层厚度，宜符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  环氧树脂自流平地面构造各层厚度（mm）

| 构 造 | 底涂层 | 中涂层 | 面涂层 | 总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自流平地面 | 连续成膜 无漏涂 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 1.0～3.0 |
| 树脂砂浆构造 |  | 3.0～5.0 |  | 4.0～7.0 |
| 自流平砂浆构造 |  | 3.0～5.0 | 3.0～5.0 |
| 玻璃纤维增强层 | 1.0(或毡布复合≥2层) | — | — |

4.2.4  当用于有重载或抗冲击环境时，混凝土基层应作配筋处理，配筋应经计算确定。

4.2.5  混凝土底层地面应设置防潮或防水层。

5  施工规定

5.1  一般规定

5.1.1  施工环境温度宜为15℃～30℃,相对湿度不应大于85%。

5.1.2  施工前，应编制施工组织设计文件。施工组织设计文件应包括下列内容：

1  材料配制与施工工艺过程。

2  质量要求及检验方法。

3  人员配备及进度安排。

4  劳动保护及施工安全作业措施。

5  材料的安全储运。

5.1.3  施工人员应经过专业技能培训和安全教育。

5.1.4  施工现场应封闭，不得进行交叉作业。

5.2  基层处理与要求

5.2.1  混凝土基层应坚固、密实,强度不应低于C30，厚度不应小于150mm。

5.2.2  混凝土基层平整度应采用2m直尺检查，允许空隙不应大于2mm。

5.2.3  混凝土基层应干燥，在深度为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%。

5.2.4  混凝土基层表面宜采用喷砂、机械研磨、化学清洗等方法处理。处理后的基层表面应平整、洁净、干燥。表面缺陷应进行修补。

5.2.5  混凝土基层表面坡度应符合设计要求。

5.3  涂层的施工

5.3.1  施工材料的使用，应符合下列规定：

1  施工前应按产品使用规程中的配合比进行试配，试配合格后再大面积使用。

2  使用前，材料应混合均匀。

3  混合后的材料应在规定的时间内用完，已经初凝的材料不得使用。

5.3.2 底涂层的施工,应符合下列规定：

1  配制好的底涂层材料应均匀涂装在基面上，涂层施工应连续，并不得漏涂。

2  固化完全的底涂层，应对缺陷处进行打磨和修补，并应清除浮灰。

5.3.3  中涂层的施工，应符合下列规定：

1  中涂层材料配制好后，应均匀刮涂或喷涂在底涂层上，厚度应符合设计要求。

2  固化完全的中涂层，宜进行机械打磨，并应清除表面浮灰。

3  当采用溶剂型环氧树脂自流平砂浆地面材料时，应分次施工。

5.3.4  面涂层的施工，应符合下列规定：

1  面涂层材料充分搅拌均匀后，应均匀涂装在中间涂层上，并应进行脱泡处理。厚度应符合设计要求。

2  施工完成的面层，在固化过程中应采取防治污染的措施。

3  对面层易损坏或易被污染的局部区域，应采取贴防护胶带等措施。

5.3.5  环氧树脂自流平地面工程面层施工结束24h后，宜在面层表面进行封蜡处理。

5.3.6  玻璃纤维增强隔离层的施工，应符合下列规定：

1  玻璃纤维增强层应铺设平整，树脂含量应饱满。

2  玻璃纤维增强层厚度或层数应符合设计要求。

3  玻璃纤维增强层的施工，可采用手糊成型工艺或喷射成型工艺。

5.3.7  当进行其他增强材料施工时，其施工要求应符合本规范第5.3.6条的规定。

5.3.8 各涂层之间的施工间隔时间，应符合产品性能要求。

5.4  养护

5.4.1  养护环境温度宜为23℃±2℃，养护天数不应少于7d。

5.4.2  固化和养护期间应采取防水、防污染等措施。

5.4.3  在养护期间人员不宜踩踏养护中的环氧树脂自流平地面。

6  质量检验与验收

6.1  一般规定

6.1.1  工程质量检验的数量应符合下列规定：

1  应以自然间或标准间为基本检查单位。当单间面积小于或等于30m2时，应抽查4处；当单间面积大于30m2时，每增加10m2应多抽查1处，不足30m2时，应按30m2计；每处测点不得少于3个。

2  应在环氧树脂自流平地面施工结束后再分割单间的工程，应以施工面积为基本检查单位，当面积小于或等于30m2时，应抽查4处；当面积大于30m2时，每增加10m2应多抽查1处，不足30m2时，应按30m2计；每处测点不得少于3个。

3  重要部位、难维修部位应按面积抽查超过50%，每处测点不得少于5个；当单间少于5间或施工总面积少于200m2时，应进行全数检查。

4  对质量有严重影响的部位，可进行破坏性检查。

6.2  主控项目

6.2.1  环氧树脂自流平地面涂料与涂层的质量应符合设计要求，当设计无要求时，应符合本规范表3.1.1-1～表3.1.1-3、表3.1.2和表3.1.3的规定。

检验方法：观察检查和检查材料检测报告或复验报告。

6.2.3  底涂层的质量，应符合下列规定：

1  涂层表面应均匀、连续，并应无泛白、漏涂、起壳、脱落等现象。

检验方法：观察检查。

2  与基面的粘结强度不应小于1.5MPa。

检验方法：附着力检测仪检查。

6.2.4  中涂层表面应密实、平整、均匀，不得有开裂、起壳等现象。

检验方法：观察检查。

6.2.5 面涂层的质量，应符合下列规定：

1  涂层表面应平整光滑、色泽均匀。

检验方法：观察检查。

2  冲击强度应符合设计要求，表面不得有裂纹、起壳、剥落等现象。

检验方法：采用1kg重的钢球距离自流平地面层高度为0.5m、距离砂浆层高度1m，自然落体冲击。

3  面涂层的硬度应符合设计要求。

检验方法：采用仪器检测和检查检测报告。

6.3  一般项目

6.3.1  各涂层之间的施工间隔时间，应符合产品性能要求

检验方法：检查施工记录

6.3.2  玻璃纤维增强隔离层的厚度应大于1mm或毡布复合结构增强材料不应少于2层。

检验方法：尺量检查和观察检查

6.3.3 坡度应符合应设计要求。

检验方法：观察、采用泼水试验或坡度尺检查。

6.4  验收

6.4.1  环氧树脂自流平地面工程验收，应包括中间交接、隐蔽工程验收和交工验收。工程未经交工验收，不得投入生产使用。

6.4.2  环氧树脂自流平地面工程质量检查验收应在自检合格的基础上，确认达到验收条件后再进行。

6.4.3  环氧树脂自流平地面工程施工前，应对基层进行检查，并应办理中间交接手续，基层检查交接记录应纳入交工验收文件。

6.4.4  环氧树脂自流平地面工程验收合格应符合下列规定：

1  主控项目的检验应全部合格。

2  一般项目检测点的合格率不应小于80%，且不合格点不得影响使用。

6.4.5  施工质量不符合本规范和设计要求的环氧树脂自流平地面工程，应修补或返工。返修记录应纳入交工验收文件中。

6.4.6  环氧树脂自流平地面工程验收时，应提交下列文件：

1  原材料的出厂合格证或复验报告。

2  基层交工记录。

3  中间交接或隐蔽工程记录。

4底涂层、中涂层及面涂层的施工记录。

5  修补或返工记录。

6  工程交工汇总表。

7 工程交接报告。

附录A  原材料和制成品的试验方法

A.0.1  环氧树脂自流平涂料的试验方法，应符合下列规定：

1  环氧树脂自流平涂料干燥时间的测定，应按现行国家标准《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T1728的有关规定执行。

2  环氧树脂自流平涂料贮存期的测定，应按现行国家标准《涂料贮存稳定性试验方法》GB/T6753.3的有关规定执行。

3环氧树脂自流平涂料固体含量测定，应按现行国家标准《色漆、清漆和塑料　不挥发物含量的测定》GB/T1725的有关规定执行

A.0.2 环氧树脂自流平涂料制成品的试验方法，应符合下列规定：

1  环氧树脂自流平涂料制成品附着力的测定，应按现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210的有关规定执行。

2  环氧树脂自流平涂料制成品抗压强度的测定，应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的有关规定执行。

3  环氧树脂自流平涂料制成品硬度的测定，应按现行国家标准《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》GB/T2411或《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T6739的有关规定执行。

4  环氧树脂自流平涂料制成品耐磨耗量的测定，应按现行国家标准《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T1768的有关规定执行。

5  环氧树脂自流平涂料制成品抗冲击性能的测定，应符合下列规定：

1）预制尺寸为450mmX450mmX60mm内加Ф6mm@120双向钢筋的细石混凝土底板，在23℃±2℃下，养护10d。

2）按本规范表4.2.3的构造要求，依次在混凝土预制件上涂刷底层涂料,再衬贴0.4mm厚度玻璃纤维布2层,待玻璃纤维增强层固化后，再施工砂浆层或自流平地面层。

3）砂浆层厚度为5mm,自流平地面层厚度为2mm，23±2℃，养护7d。

4）用1kg重的钢球作高度为0.5m、1m的自然落体冲击，观察其表面是否存在裂纹，起壳、剥落现象。

A.0.3  环氧树脂自流平涂料制成品耐化学品性能的测定，应按现行国家标准《色漆和清漆 耐液体性的测定》GB/T30648.4《色漆和清漆 耐液体介质的测定》GB/T9274的点滴法有关规定执行。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格、非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正式词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212

《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T1728

《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T1768

《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》GB/T2411

《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210

《涂料贮存稳定性试验方法》GB/T6753.3

《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T6739

《色漆和清漆 耐液体介质的测定》GB/T9274

中华人民共和国国家标准

环氧树脂自流平地面工程技术规范

GB/TXXXXX—201X

条文说明

制定说明

《环氧树脂自流平地面工程技术规范》（GB/T×××××-201×），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范在制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国环氧自流平地面工程的实践经验，同时参考了国内外环氧树脂自流平地面工程技术应用方面的大量资料。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《环氧树脂自流平地面工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1  总则 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（18）

3  质量要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（20）

3.1  涂料与涂层的质量要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（20）

3.2  涂层耐化学品性能 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（20）

4  设计规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（21）

4.1 一般规定┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（21）

4.2 构造要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（21）

5  施工规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（22）

5.1  一般规定 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（22）

5.2  基层处理与要求 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（22）

5.3  涂层的施工 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（23）

5.4  养护 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（24）

6  质量检验与验收┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（25）

# 6.2  主控项目  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（25）

# 6.3 一般项目  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（25）

# 6.4 验收  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（25）

# 1  总    则

1.0.1  环氧树脂自流平地面涂层材料具有较高的耐磨耗性、较低的析尘量，满足了食品、烟草、电子、精密仪器、仪表、医药、医疗手术室、汽车和机场等行业生产制作场所的洁净、卫生、耐磨耗等诸多技术要求，是目前洁净厂房地面工程中最常用、最有效的防护材料与措施之一。二十多年前，对于有一般清洁度要求的地面，一般采用水泥石屑面层、石屑混凝土面层构造。对于有较高清洁度要求的地面，采用水磨石面层或涂刷涂料的水泥类面层、各类板材、块材面层；对于有较高清洁和弹性等使用要求的地面，采用菱苦土或聚氯乙烯板面层等。近年来，国内外相关企业研制开发了以环氧树脂为主要成膜物的自流平地面涂料与相关的施工技术，已广泛应用于医药、食品、电子、烟草、机械、精密仪器、仪表、医疗、汽车等行业的生产制作场所。工程实践表明采用环氧树脂自流平地面技术，较其他涂层综合效果更加优越，。目前，我国每年药厂改、扩建以及建设新厂，均有数百万平方米的车间地面需要作洁净防尘施工处理，以符合《药品生产质量管理规范》GMP认证要求。

目前，由于环氧树脂自流平地面涂层技术较新，环氧树脂自流平地面工程的设计规范、施工规范还未形成。同时由于各材料生产企业间材料性能、推荐的构造、施工工艺的差异，对工程质量具有较大影响。为满足药品、食品等车间的洁净度要求，有效提高环氧树脂自流平地面工程的设计水平、规范施工操作、 加强对工程施工过程的质量控制，保证环氧树脂自流平地面工程整体质量，制订本技术规范是十分必要的。这将有利于该项新技术的推广应用；有利于指导工程设计人员，优化结构设计；有利于施工人员规范施工工艺与过程；同时有利于监理人员有效控制工程质量。

1.0.3、1.0.4  环氧树脂自流平地面工程施工的原材料及其辅料、制成品质量的合格是保证工程最终效果的关键。环氧树脂类材料由于选用的固化剂不同，材料配制过程及工艺都存在着差异。同时由于各材料生产企业原材料的选用、合成工艺、配制技术、推荐的施工工法等不同，很难规定统一的配合比，因此对材料供应方应提供的产品质量技术要求、检测方法、技术鉴定文件等提出了要求。

1.0.5  由于现场环境条件的变化、施工操作水平、掌握材料性能的程度等因素，都会影响最终涂层的使用效果。因此，应根据不同季节或施工环境温度，通过试验来确定主材与固化剂的最佳施工配合比，经试验确定的配合比不得任意改变。

1.0.8  环氧树脂自流平地面工程的设计与施工，应与现行国家标准«工业建筑防腐蚀设计规范»GB50046—2008（以及简称“设计规范”）、《建筑地面设计规范》GB50037-1996和«建筑防腐蚀工程施工及验收规范»GB50212-0220配套使用。

3  质量要求

3.1  涂料与涂层的质量要求

3.1.1～3.1.3  表3.1.1-1～表3.1.1-3、表3.1.2和表3.1.3环氧树脂自流平地面材料的技术指标，主要根据行业标准《地坪涂料》 HG/T 3829-2006和国内环氧树脂自流平涂料生产企业、环氧树脂自流平地面涂料施工企业提供的技术数据，进行分析、整理后制订的。

关于表3.1.1-3相对硬度的规定，因为涂膜硬度是涂料制造、涂料使用（涂装）行业进行质量认定的必测指标，其测试既快速简便。本规范规定可从邵氏硬度与铅笔硬度中任选一种进行，并规定了指标的最低值。硬度是物质受压变形程度或抗刺穿能力的一种物理度量单位。硬度可分相对硬度和绝对硬度。绝对硬度一般在科学界使用。我们通常使用的硬度体系为相对硬度，常用以下几种表示方法：邵氏（也叫肖氏，邵尔，英文SHORE)、洛氏、布氏、韦氏、鲁氏、莫氏、铅笔硬度等几种，邵氏硬度一般用于橡胶类材料上。铅笔划痕法测试涂膜硬度是自八十年代以来被国际普遍采用测试的方法。我国也已在涂料的发展研究和工业生产中推广这种测试方法。

3.2  涂层耐化学品性能

3.2.1  耐化学品性能根据相关试验数据定性制订。其评定结论均采用目测、实际效果等判定，当涂层出现浸润膨胀、粉化、凹陷、裂缝、颜色完全变化（尤其出现碳化倾向）时，可判断为：不耐。无上述现象出现，或仅仅出现表面发花、颜色轻微变化且涂层表面平整、光洁时，可判断为耐。当涂层出现浸润、表面发花变毛、颜色变化（但未出现碳化倾向）等现象时，可判断为尚耐。表中参数的测定，是采用国家标准《色漆和清漆耐液体介质的测定》GB/T9274-1988中：室温条件下，在涂层样板上滴加试剂，用玻璃盖封闭， 观察2～7天，观察涂层表面是否变色、粉化、 浸润膨胀、出现异样等现象。以此判断环氧树脂自流平地面在各种介质作用下保持稳定状态的性能。

4  设计规定

4.1  一般规定

4.1.1～4.1.4  环氧树脂自流平地面具有许多优点，但也有一些局限性，环氧树脂耐候性较差，不宜用于室外，当用于室外环境时，应选用耐候性较好的树脂作封面成膜物，以确保使用寿命。环氧树脂自流平地面材料主要用于“轻”作业环境，如出现重载、冲击等情况时，结构应作加强处理。（增加砂浆层构造等）当作业环境中，既有横向受力，又有较多化学介质存在渗透等影响时，应增加玻璃纤维增强层。

4.2  构造要求

4.2.1～4.2.5  环氧树脂自流平地面构造的设计应与现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008配合使用。在工况复杂，必须加强对垫层和混凝土基层的处理要求，提高设计构造等级时，应根据实际情况进行设计。环氧树脂自流平地面设计中，面层材料以下部位的构造，如：垫层和混凝土基层，应采取措施加强。在现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008的构造无法满足特定环境使用要求时，应采取：提高混凝土强度等级，如混凝土强度等级大于C25、双向配筋等措施。

构造层厚度的设计，通常采取底、中、面三层结构，也可以根据实践经验、使用效果及工艺需要，采取有针对性的特殊构造。

在底层地面设置防潮层或防水层的规定，是根据工程使用情况确定的，环氧树脂自流平地面面层出现的脱层、起鼓等很多质量事故均由于不设防潮层、防水层引起的。

5  施工规定

5.1  一般规定

5.1.1  施工环境温度和湿度的变化对环氧树脂自流平地面涂料和环氧树脂自流平砂浆等的固化质量有直接影响。根据国内施工经验，施工环境温度控制在15℃～30℃比较适宜。目前，各生产企业提供的配套固化剂品种较多，有的企业提供的固化剂分为冬季、夏季、春秋季节使用型等。由于相关企业产品的配方各不相同，所以用户应根据施工环境温度和湿度确定一个配套固化剂来保证工程质量。

5.1.2  由于各材料供应方供料时，总是将主料与辅料配套提供，其配方和施工工艺也有较大差异，因此，本规范对编制施工组织设计文件作出了规定，以保证环氧树脂自流平地面的施工质量。

5.1.3  目前，国家职业标准《防腐蚀工》，已经劳动和社会保障部批准，自2001年8月3日起施行。因此本技术规范对安全施工、劳动保护、技术操作等方面提出了要求。

5.2  基层要求与处理

5.2.1  混凝土基层处理是保证环氧树脂自流平地面质量的关键。为保证基层状况能够满足工艺要求，在施工前，对基层状况必须进行检查，即通过现场检测工具对工作面进行一次完整、全面、细致的检查，并做好详细记录。基层的尺寸要单独标注在图纸上。判断混凝土是否坚固,密实,强度达到设计要求。如果基层强度不符合要求，环氧树脂涂膜固化后会造成涂层与基层剥离。强度的检测可用回弹仪作混凝土强度测试，或用小铁锤敲打基层来判定。

5.2.3  保持混凝土基层干燥并使含水率小于6%，是保证环氧自流平地面工程质量的关键。在底层地面构造中，水分等小分子的挥发、集聚，对环氧树脂的固化具有十分有害的影响，控制基层含水率可以使涂层固化完全，以保证地面质量。

混凝土和水泥砂浆找平层施工过程中含有大量的水分，故地面涂层施工时含水率应符合要求。现场可根据基层施工后的养护时间来简单判定，即表面是否发白，如表1所示。或者现场测含水率，其方法包括塑料薄膜法或称重法。混凝土是否养护完全，也可通过测定PH值是否达到10左右来判断。

表1  混凝土干燥程度的简单判定法

| 项 目 | 混凝土基层 施工完成后 | 水泥砂浆/找平层 施工完成后 |
| --- | --- | --- |
| 夏季施工 | 3-4星期 21ｄ～２８ｄ？？？？？ | 1-2星期 |
| 冬季施工 | 5-6星期 | 3-4星期 |

当测定的水分超标时，应采取通风、加热、脱水减湿剂、除湿器或引进室外空气降低空气露点温度来予以排除。

5.3  涂层的施工

5.3.1～5.3.4  环氧树脂自流平地面材料、施工过程是一项系统工程。优质的材料、优良的施工、良好的养护是保证自流平地面质量的三个要素。

涂层在施工过程中，应按施工工序进行。环氧树脂自流平主料和固化剂应按比例配制、采用电动搅拌机搅拌均匀；连续施工时，应按各个构造层间的养护、打磨、吸尘、修补缺陷、采用排泡辊消泡等工序来进行施工。

采用溶剂型环氧树脂自流平砂浆施工时，由于树脂固化过程会伴有小分子挥发，易使涂层表面形成针孔，影响抗渗透性能，应通过分次施工、控制每层施工厚度（如：不超过4mm）的方法，减少针孔，如果一次施工树脂砂浆太厚（如：大于5mm），很容易引起砂浆层开裂。

从施工到涂膜完全硬化期间，把门、窗关闭，缝隙与透风处用护面胶带密封好，防止粉尘进入污染作业区；夏季因昆虫对色彩非常敏感，施工前要喷洒杀虫剂；在涂层未硬化前，施工边缘部分应贴好护面胶带。

5.3.6  玻璃纤维增强层的施工，一般采用人工手糊成型工艺，逐层铺贴玻璃纤维布。也可采用喷射机械，将玻璃纤维与树脂直接混合喷射在基层表面，具有施工速度快、效率高、喷射层均匀等特点。

玻璃纤维增强层的施工关键在于：控制有效厚度、控制树脂含量。采用不同的增强材料、不同施工工艺，施工厚度与树脂含量会有差异，根据复合材料基本原理，可参考表2的经验数据。

表2  玻璃纤维增强层材料厚度和树脂含量

| 增强材料类型 | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维短切毡 | 玻璃纤维表面毡 | 喷射玻璃纤维 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增强层厚度（mm） | ﹥布厚度的1.2倍 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 树脂含量（﹪） | ≥40 | ≥70 | ≥85 | ≥35 |

表中玻璃纤维短切毡常用规格为450g/m2；玻璃纤维表面毡常用规格为50g/m2；当选用其他增强材料时，表中数据可依试验情况作相应调整。

5.4  养护

5.4.1  养护温度的高低和养护时间的长短，对制成品的固化程度有很大的影响。固化程度越高，其机械强度越高，综合性能也越好。环氧树脂自流平地面涂料和环氧树脂自流平砂浆面层的养护温度和养护时间，是根据施工经验在常温下获得的最好固化度情况规定的。

6  质量检查与验收

6.1 质量检验

Ⅰ 主控项目

6.1.2～6.1.4  影响环氧树脂自流平地面工程质量优劣的关键是：基层处理是否达到施工技术要求、涂层与基面的附着力（即：底涂的粘结强度）、面涂层质量（包括，强度、平整度、表面装饰效果）三大因素。所以本规范把这些内容作为主控项目，提倡采用各种仪器进行定性、定量检测。

Ⅱ  一般项目

6.1.5～6.1.8  这些项目不直接影响地面功能，对于耐久性的影响比较有限，但是对表面装饰效果有一定的影响。

6.2  验收

6.2.1  环氧树脂自流平工程的构造与施工特点是，中间环节多、隐蔽多、需要过程控制的节点多。因此验收工作，虽然包括很多施工操作步骤，但其核心是：隐蔽工程的交接和交工，只要每一个隐蔽工程均有明确的交接，那末，大部分施工过程也基本有所体现。否则，隐蔽工程交接不清楚，过程控制也就没有完全落实。每项工程的交接，应以文字记录为准。

6.2 .2  环氧树脂自流平地面工程质量检查验收工作，应在自检合格的基础上，确认整个工程基本合格、达到验收条件后方可进行，而且要注意现场保护，防止正式验收前出现表面污染、损坏等现象。

6.2.5、6.2.6  环氧自流平地面的主要应用领域属于对洁净度要求非常高的环境，施工操作不规范、质量达不到设计要求时，容易出现起尘、纳垢、滋生细菌等现象，必须对工程质量不合格的部位进行修补或返工。同时，将返修记录纳入交工验收文件，以便于使用过程的维护和管理。

关于施工质量检查本规范针对每一个环节，均提出相应的技术指标、检验方法。指导思想就是：加强过程控制、加强量化检测、用数据管理。同时，提供的资料必须齐全有效。

# Text boxes

中国石油和化工勘察设计协会 发布

2018-xx-xx实施

2018-xx-xx发布

乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范

Technical code for anticorrosion engineering

of vinyl ester resins

(征求意见稿)

P                                 T/HGJ 50590—201X

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

UDC

中国石油和化工勘察设计协会 发布

2018 -1实施

2018- -  发布

环氧树脂自流平地面工程技术规范

Technical code of construction for epoxy resins

self-leveling flooring

（征求意见稿）

P                                     T/HGJ 50589—201X

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

UDC